Лабораторная работа № 22

Исследование основных параметров режима виброударной обработки поверхностным пластическим деформированием

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение зависимостей основных параметров (амплитуды  А и  частоты f) колебаний рабочего органа от степени деформации  ε поверхностного слоя.

Виброударная обработка поверхностным пластическим деформированием повышает качество поверхностного слоя поверхностей деталей и улучшает их эксплуатационные свойства.

Сущность обработки заключается в следующем: обрабатываемую деталь 1 (рис.1) помещают в контейнер 2. В контейнер засыпают стальные шарики 3 , имеющие диаметр dШ. Контейнер с деталью и шариками  закрепляют на платформе 4 вибрационного устройства, платформу приводят в колебательное движение с ускорением, превышающим ускорение свободного падения. В результате колебательного движения платформы 4 происходит периодическое отделение стальных шариков 3 от поверхности обрабатываемой детали и их соударение с ней; следствием этих соударений является деформирование поверхностного слоя детали.

Основными показателями, определяющими эффективность упрочняющей обработки, являются степень пластической деформации ε и величина зоны деформации поверхностного слоя.

Основными параметрами режима виброударной обработки являются амплитуда А и частота ƒ колебательного движения платформы 4.

Частота и амплитуда колебательного движения платформы, необходимые для обеспечения заданной степени деформации поверхностного слоя детали, могут быть определены по следующим формулам:

K g

A = ––––––––,                       (2)

ώ2

где:   m – параметр колебательного движения виброударной системы;

К – виброперегрузка;

g -  ускорение свободного падения;

М – инерционная масса шариков;

α – величина пластического внедрения шарика в поверхность детали при заданной степени деформации детали

(α = 0,5 dш(1 - √ 1- ε2));

f – частота колебаний платформы;

ω – круговая частота колебаний платформы;

а0 – постоянная пластичности обрабатываемого металла;

n -  показатель степени упрочнения обрабатываемого    металла;

dш – диаметр шариков.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Для данного варианта задания на специальном приспособлении определить экспериментальным способом постоянные n и a0.

- При заданных значениях параметров Р и m и степенях деформации ε определить основные параметры виброударной обработки f и А.

- Оформить протокол выполнения работы и построить графики зависимостей f = f (ε) и A = f(ε).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Охарактеризуйте область применения, преимущества и недостатки виброударной упрочняющей обработки.

- Поясните сущность обработки.

- Поясните методику экспериментального определения постоянных n и a0.

- Поясните связь параметров режима виброударной обработки со степенью деформации поверхностного слоя.

- Нарисуйте модель системы виброударной обработки и поясните фазы (этапы) движения системы.

- Поясните влияние упрочняющей обработки на показатели качества обработанных поверхностей и эксплуатационные свойства деталей.