ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

_______________________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей

###### И.Н. Тихомиров

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Часть II

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОСОБИЕ

по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ

для студентов II курса

специальности 201300

заочного обучения

# Москва - 2005

#### ББК  052-082-3

Т 46

Рецензент  канд. техн. наук, доц. В.П. Саперов

Тихомиров И.Н.

Т 46	         Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Ч. II. Технология конструкционных материалов: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. –М.: МГТУ ГА, 2005.      - 28 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОПД.Ф.03.2 «Технология конструкционных материалов» по Учебному плану специальности 201300 для студентов II курса заочной формы обучения, утвержденному 28 июня 2001 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 30.11.04 г. и методического совета 09.12.04 г.

###### ВВЕДЕНИЕ

Работоспособность и надежность радиоэлектронного оборудования и авиационной техники во многом определяется свойствами применяемых для их создания материалов и технологий переработки этих материалов в изделия. От правильности выбора материалов зависит достижение заданных параметров приборов и стабильность их работы в процессе длительной эксплуатации в исключительно сложных условиях работы авиационной техники.

В связи с интенсивным развитием авиационной техники номенклатура применяемых конструкционных материалов обширна и продолжает непрерывно расширяться. К числу широко используемых материалов относятся многие чистые и сверхчистые металлы, сплавы с самыми разнообразными свойствами, металлические и неметаллические композиционные материалы, полупроводники и другие прецизионные материалы для развивающейся функциональной микроэлектроники. Специфика свойств применяемых материалов приводит к тому, что наряду с давно освоенными технологиями переработки материалов в изделия используются уникальные технологические процессы, обеспечивающие формирование элементов устройств одновременно с созданием материалов с заданными свойствами.

Учебная дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - одна из основных технических дисциплин при подготовке инженеров по специальности 201300 (Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования). Часть II этой дисциплины, «Технология конструкционных материалов», посвящена изучению способов получения важнейших групп материалов, применяемых в конструкциях авиационного радиоэлектронного оборудования  и технологии переработки их в изделия авионики.

1. Учебный план дисциплины

Учебная дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» изучается в соответствии с государственным образовательным стандартом и государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки и рабочей программой по дисциплине для специальности 201300 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

В соответствии с учебным планом для заочного обучения изучение дисциплины «Материаловедение. Технология конструктивных материалов» осуществляется на втором курсе одновременно по двум составным частям дисциплины: части I - «Материаловедение» и части II - «Технология конструкционных материалов». В соответствии с этим по каждой из указанных составных частей выполняется своя контрольная работа и сдаются раздельно два зачета. Согласно рабочей программе учебное время по указанным частям дисциплины распределяется следующим образом:

Часть I - «Материаловедение»:

лекции – 4 ч;

лабораторные работы – 4 ч  на подгруппу;

контрольная работа – 1;

самостоятельная работа – 52 ч;

зачет.

Часть II – «Технология конструкционных материалов»:

лекции – 4 ч;

лабораторные работы – 4 ч на подгруппу;

контрольная работа – 1;

самостоятельная работа – 47 ч;

зачет.

2. Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе

2.1. Цель преподавания дисциплины

Сформировать у студентов комплекс знаний и умений, необходимых специалистам по технической эксплуатации транспортного радиооборудования, в области технологии конструкционных и электрорадиотехнических материалов.

2.2. Задачи изучения дисциплины

(необходимый комплекс знаний и умений)

2.2.1. Иметь представление о:

- системе требований, предъявляемых к конструкционным и другим специальным группам материалов, применяемым в авиационном радиооборудовании;

- проблемах совершенствования авиационного радиооборудования за счет применения перспективных материалов и эффективных технологий их получения и переработки в изделия авиационных радиотехнических устройств;

- современных методах создания неразъемных соединений элементов авионики;

- перспективных направлениях получения материалов с новыми свойствами и производстве из них элементов авионики;

- методах контроля качества технологических процессов при эксплуатации и ремонте авиационного радиооборудования.

2.2.2. Знать:

- фундаментальные основы технологии конструкционных материалов;

- критерии оценки и выбора свойств технологических процессов  при создании элементов радиооборудования из конструкционных и других групп материалов;

- физическую сущность технологических процессов, приводящих к изменению свойств материалов в процессе производства авиационной техники;

- пути совершенствования характеристик авиационного радиооборудования за счет применения новейших технологий при эксплуатации и ремонте авионики.

2.2.3. Уметь:

- обеспечивать грамотный контроль за технологическими процессами в интересах обеспечения высокой надежности и безопасности полетов со стороны авиационного радиооборудования;

- выбирать методы восстановления характеристик авиационного радиооборудования вследствие изменения свойств материалов;

- выбирать и производить контроль за технологией в соответствии с требованиями технической документации на изделия.

2.2.4. Иметь опыт:

- самостоятельного исследования  эффективности  применяемых технологий при эксплуатации и ремонте авиационного радиооборудования;

- проведения анализа выхода из строя элементов авиационного радиооборудования по причине разрушения или изменения свойств материалов и выбора технологии их восстановления;

- повышения работоспособности авионики при использовании совершенных технологий при эксплуатации и ремонте авиационного радиооборудования.

2.3. Перечень базовых дисциплин связанных с изучением

«Технологии конструктивных материалов»

Физика; химия; материаловедение; экология; начертательная геометрия; инженерная графика; техническая механика; электротехника и электроника; безопасность жизнедеятельности - введение в специальность.

2.4. Перечень дисциплин, в которых используются знания по

«Технологии конструкционных материалов»

Техническая эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования; схемотехника микропроцессорных устройств в радиоэлектронном оборудовании; антенны и устройства СВЧ.

3. ЛИТЕРАТУРА

- Тихомиров И.Н., Мымриков А.В. Материаловедение и технология материалов. Ч.1, 2.  – М.: МГТУ ГА, 1997, 1998.

- Фетисов Г.П., Карпман М.Г. и др. Материаловедение и технология материалов. – М.: Высшая школа, 2000.

- Тихомиров  И.Н. Пособие по изучению технологии конструкционных материалов. – М.: МГТУ ГА, 2004.

- Абраимов Н.С., Елисеев Ю.С., Крымов В.В. Авиационное материаловедение и технология обработки металлов. – М.: Высшая школа, 1998.

- Конструкционные материалы и их обработка; Под ред.                          Н.А. Галактионовой. - М.: Металлургия, 1989.

- Тихомиров И.Н., Тимошин И.А., Мымриков А.В., Тутнова Е.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по электроматериаловедению. – М.: МГТУ ГА, 1996.

- Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры; Под ред.                         С.Е. Ушаковой. - М.: Радио и связь, 1986.

- Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф. и др. Технология металлов и материаловедение. - М.: Металлургия, 1987.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть II. «Технология конструкционных материалов»

Раздел 2.1. Теоретические и технологические основы производства материалов.

Лекция 2.1 Технологические основы металлургического производства и порошковой металлургии.

Раздел 2.2. Теория и практика формообразования заготовок.

Раздел 2.3. Производство неразъемных соединений.

Раздел 2.4.  Технология микроэлектроники.

Лекция 2.4. Технология производства полупроводниковых материалов и интегральных микросхем на их основе.

5. Программа дисциплинЫ и методические указания к изучению тем программы

Часть II. «Технология конструкционных материалов»

Раздел 1. Теоретические и технологические

основы производства материалов.

Изучение данного раздела преследует цель познакомиться с основными современными технологиями металлургии материалов, применяемых в авиастроении.

Тема 1.1. Материалы, применяемые в авиационном приборостроении. Основные методы получения твердых тел [1,2]

Требования, предъявляемые к материалам, применяемым в авиастроении и авиационных системах радиооборудования. Важнейшие группы материалов, удовлетворяющие этим требованиям. Методы получения твердых тел и их классификация.

Тема 1.2. Основы металлургического производства [2,5,8]

Основы металлургии черных металлов. Производство стали кислородно-конвертеонным, мартеновским способами и в дуговых печах. Основы металлургии алюминия, магния, титана, меди и никеля.

Тема 1.3. Основы порошковой металлургии. Напыление материалов [1,2,8]

Получение металлических порошков. Формирование заготовок. Спекание и дополнительная обработка. Напыление металлов. Дуговая металлизация. Газопламенное  и плазменное напыление. Получение тонких пленок методами вакуумного напыления.

Центральные вопросы раздела

- Современные требования, предъявляемые к свойствам материалов и технологии получения изделий авионики.

- Основа физических процессов, заложенных в технологии получения важнейших конструкционных металлических материалов, применяемых в авиационном радиооборудовании.

- Физические основы технологии получения изделий методом порошковой металлургии.

- Основы технологии нанесения тонких металлических и неметаллических пленок методом напыления при производстве элементов авионики.

Вопросы для самоконтроля

1.1. Каким  требованиям  должны  отвечать  материалы, применяемые  в авиационном радиооборудовании?

1.2. Назовите  основные группы материалов, применяемых  в авиационных радиотехнических системах?

1.3. Чем  отличаются  стали  от  чугунов?  В  чем  заключается  суть технологического процесса производства сталей?

1.4. Какую роль при производстве стали выполняет шихта, шлакообразующие элементы и раскислители?

1.5. Перечислите  основные  тапы  производства  сталей  кислородно-конверторным способом?

1.6. Укажите  достоинства  и  недостатки  получения  сталей  кислородно-конверторным способом?

1.7. Раскройте особенности производства мартеновского способа получения сталей?

1.8. Изложите идею дугового способа получения алюминия?

1.9. В чем состоят особенности получения титана и его сплавов?

1.10.Какими техническими возможностями обладает способ изготовления изделий - порошковая металлургия?

1.11.Назовите основные этапы технологического процесса порошковой металлургии? Ответьте на вопрос: чем отличается спекание от сплавления?

1.12.Какие технические задачи можно решать дуговой металлизацией?

1.13.В чем состоит суть газопламенного и плазменного напыления, и где эти способы используются?

1.14.Какими свойствами обладают тонкие пленки? Где они находят применение?

1.15.С какими целями применяются методы вакуум – термического напыления и ионно – плазменного  распыления в микроэлектронике?

Раздел 2. Теория и практика формообразования заготовок

Цель работы над данным разделом состоит в изучении основных технологических процессов получения заготовок, полуфабрикатов и деталей авионики современными методами формообразования.

Особое внимание при изучении этого раздела должно быть уделено техническим возможностям рассматриваемых технологий и обоснованию целесообразности их использования для получения изделий из материалов, обладающих определенным комплексом свойств. Изучая технологические процессы формообразования заготовок нужно добиваться понимания достоинств и недостатков каждого метода, сравнительной эффективности его применения в производстве каждого конкретного изделия авионики.

Тема 2.1. Производство заготовок методом литья [2,4,8]

Классификация способов получения заготовок. Основы литейного производства. Приготовление литейных сплавов. Получение заготовок методом литья в песчанно-глинистые формы. Литье по восплавляемым моделям; литье под давлением; центробежное литье.

Тема 2.2. Производство заготовок пластическим деформированием [2,4,5]

Физические основы обработки материалов давлением. Прокатка, волочение, прессование, объемная и листовая штамповки.

Тема 2.3. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов[1,2]

Физико–технологические основы получения композиционных материалов. Изготовление изделий из металлических композиционных материалов. Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических и полимерных композиционных материалов. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов.

Тема 2.4. Формообразование поверхности деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки.[2, 4,8]

Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Физико-химические основы резания. Обработка лезвийным инструментом. Условия непрерывности и самозатачивания режущего инструмента. Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.

Центральные вопросы раздела

- Технические задачи, решаемые технологическими комплексом формообразования заготовок.

- Основные требования, предъявляемые к точности геометрических размеров и качеству обработки поверхности изделий, их влияние на выбор способа формообразования заготовок.

- Физический смысл изготовления деталей различными методами литья. Сравнительная технико-экономическая оценка возможных литейных технологий.

- Физические основы различных способов изготовления деталей методами пластической деформации материалов и области их применения.

- Особенности основных технологий изготовления изделий авионики из композиционных материалов.

- Физический смысл современных способов поверхностной обработки изделий и области их применения.

Вопросы для самоконтроля

  - Назовите основные достоинства и недостатки литейных технологий получения изделий авиационной техники?

  - Каким требованиям должны удовлетворять литейные материалы?

  - В чем состоит физический смысл литья в песчанно-глинистые формы. В каких случаях предпочтительно применять этот метод литья?

  - В чем состоит достоинства и недостатки литья в металлические формы и в каких случаях этот метод  литья применим?

  - Из каких этапов состоит технология литья по выплавляемым моделям и в каких случаях эта технология литья используется?

  - Для придания какой формы изделиям могут быть использованы прокатка, волочение, объемная и листовая  штамповки?

  - В чем состоят принципиальные обличия в изготовлении изделий из композиционных материалов от изготовления изделий из других видов материалов?

  - Чем отличаются технологии изготовления  радиотехнических изделий и их свойства, если они изготовлены из термореактивных и термопластических пластмасс?

Раздел 3.  Производство неразъемных соединений

Изучая учебный материал данного раздела необходимо уяснить для себя, с какой целью создаются неразъемные соединения в авионике. Какое место отводится при этом сварке, а какое пайке. Какие требования предъявляются к материалам и инструментам для создания этих соединений.

Необходимо изучить технологические основы и области применения важнейших методов сварки плавлением и сварки давлением, обратив внимание на варианты их использования в микроэлектронике. Уяснить суть различных вариантов пайки. Ознакомиться  со способами контроля качества сварных и паяных соединений различных материалов.

Изучить технологические основы склеивания изделий и элементов авионики, применяемые при этом материалы, а также контроль качества склеивания.

##### Тема 3.1. Сварочное производство [2,8]

Физико-химические основы получения сварных соединений. Электрическая дуговая сварка. Электронно-лучевая сварка. Контактная электрическая сварка. Диффузионная сварка в вакууме. Ультразвуковая сварка. Сварка лазерным лучом. Особенности технологии сварки различных металлов.

##### Тема 3.2. Пайка материалов. Получение неразъемных соединений      склеиванием [2,8]

Физико-химические основы получения паяных соединений. Способы пайки и области их применения. Подготовка деталей к пайке. Припои и флюсы. Контроль качества паяных соединений.

Физико-химические основы склеивания. Виды склеивания и применяемые при этом клеи. Технологические особенности склеивания различных материалов. Контроль качества склеивания.

Центральные вопросы раздела

- Классификация методов сварки и области их применения при эксплуатации и ремонте авиационного радиотехнического оборудования.

- Физический принцип и разновидности сварки плавлением. Достоинства и недостатки основных способов сварки, относящихся к этому классу.

- Физические основы сварки давлением и возможные варианты использования разновидностей этого вида сварки при производстве электромонтажных работ.

- Основы пайки, припои и флюсы, технологический инструмент, применяемый при выполнении электромонтажных работ в ходе эксплуатации и ремонта радиотехнического оборудования.

- Физические основы склеивания, применяемые материалы и области использования в авионике.

Вопросы для самоконтроля

  - Какие требования предъявляются к неразъемным соединениям в авиационном радиоэлектронном оборудовании?

  - В чем состоят достоинства и недостатки сварки плавлением с использованием энергии электрической дуги?

  - Какими достоинствами и недостатками обладают методы электроконтактной сварки и где они применяются?

  - Какие задачи решаются с использованием сварки электронным или лазерным лучами?

  - Какими способами решаются проблемы защиты сварного соединения от воздействий окружающей атмосферы?

  - Какими путями можно решать проблему создания неразъемных соединений металлов, на поверхности которых образуются тугоплавкие или химически стойкие окисные пленки?

  - Какие методы сварки применяются в микроэлектронике и почему?

  - Какими свойствами металлов определяется качество сварки или свариваемость металлов?

  - Чем отличается по физическому принципу пайка от сварки?

  - Какое назначение при пайке имеют припои и флюсы? Какие требования предъявляются к ним в интересах получения высокой надежности паяного соединения?

  - В каких случаях используются при производстве и ремонте радиотехнического оборудования низкотемпературные и в каких случаях высокотемпературные припои?

  - Почему при производстве электромонтажных работ должны применяться   только бескислотные флюсы?

  - Какие процессы могут протекать в паяном соединении в процессе эксплуатации радиоэлектронного оборудования?

  - Какие существуют методы контроля неразъемных соединений, выполненных методом сварки и пайки?

  - В каких случаях применяются в радиотехническом оборудовании клеевые соединения, и какие материалы и инструменты при этом применяются?

Раздел 4. Технология микроэлектроника

Изучение технологических процессов, которые имеют место в микроэлектронике, ставит перед собой  цель познакомить обучающихся с самыми современными технологиями создания различного класса интегральных микросхем.

В этом разделе прежде всего следует усвоить требования, предъявляемые к полупроводниковым материалам, применяемым для производства полупроводниковых интегральных микросхем (ИМС) с высокой плотностью монтажа и большой степенью интеграции элементов. Далее в разделе изложены возможные пути реализации указанных требований путем применения технологий получения сверхчистых полупроводниковых материалов и выращивания из них монокристаллов. Центральное место в разделе занимает описание технологий формирования основных элементов ИМС – транзисторных структур.

В разделе также изложены широко применяемые в микроэлектронике пленочные технологии; рассматривается технология производства пленочных (гибридных) ИМС.

Тема 4.1. Технология производства пленочных (гибридных) интегральных микросхем [1, ч. II]

Технология получения подложек пленочных ИМС. Технология производства тонко- и толстопленочных ИМС методами фотолитографии и шёлкографии.

Тема 4.2. Технология получения полупроводниковых материалов [1, ч. II]

Технологические процессы получения сверхчистых полупроводниковых элементов и химических соединений. Способы выращивания полупроводниковых монокристаллов и их легирования. Получение полупроводниковых пластин и их поверхностная обработка.

Тема 4.3. Технология формирования транзисторных структур в полупроводниковых ИМС. Роль современных технологий в функциональной микроэлектронике  [1, ч. II]

Сравнительная оценка способов формирования  p-n  переходов и транзисторных  структур. Основы планарной технологии создания структур в полупроводниковых ИМС на базе диффузионного легирования, ионной имплантации и эпитаксиального наращивания. Роль современных технологий в функциональной микроэлектронике.

Центральные вопросы раздела

- Обоснование требований, предъявляемых к теплофизическим свойствам материалов и качеству обработки поверхности при производстве подложек пленочных интегральных микросхем.

- Технология нанесения тонких пленок разного функционального назначения при изготовлении тонкопленочных ИМС.

- Основы фотолитографии, как процессы формирования элементов тонкопленочных ИМС.

- Основы шёлкографии (трафаретной печати) в производстве толстопленочных ИМС.

- Обоснование требований, предъявляемых к исходным полупроводниковым материалам для производства полупроводниковых ИМС.

- Технология получения сверхчистых полупроводниковых материалов.

- Технология промышленного выращивания полупроводниковых монокристаллов.

- Процесс приготовления пластин из полупроводниковых материалов.

- Основы планарной технологии при производстве полупроводниковых ИМС.

- Основные технологические процессы формирования транзисторных структур и их сравнительная оценка.

Вопросы для самоконтроля

  - Приведите классификацию современных микросхем в зависимости от применяемых в них  материалов и технологии их производства?

  - Перечислите основные технологические требования, предъявляемые к материалам  подложек пленочных интегральных микросхем?

  - Какими технологическими свойствами должны обладать тонкие пленки, применяемые при производстве тонкопленочных интегральных  микросхем?

  - Назовите основные этапы формирования элементов тонкопленочных интегральных микросхем при создании их методом фотолитографии?

  - Изложите технологические основы нанесения на подложку тонких пленок методом вакуум-термического напыления?

  - В чем состоят основы технологии нанесения на подложку тонких пленок способом ионно-плазменного распыления? В каких случаях применяется этот метод и почему?

  - С какой целью и каким образом проводится стабилизация свойств тонких пленок?

  - С какой целью полупроводниковые материалы для производства из них интегральных микросхем тщательно очищают от примесей, а затем выращивают полупроводниковые монокристаллы?

  - На каком принципе основана технология зонной плавки при очистке полупроводниковых материалов от примеси и в каких вариантах она может быть реализована?

  - Из каких двух этапов состоит процесс очистки полупроводниковых материалов от примесей?

  - На каких принципах основана современная технология получения полупроводниковых монокристаллов?

  - С какой целью при производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем необходимо полупроводник легировать донорными или акцепторными  примесями?

  - Какие методы легирования полупроводниковых материалов применяются при формировании транзисторных структур при  планарной технологии производства интегральных микросхем?

  - Приведите сравнительные технические возможности методов формирования транзисторных структур при производстве полупроводниковых интегральных микросхем?

  - В чем состоят принципиальные различия в технологиях производства толстопленочных и тонкопленочных интегральных микросхем?

Методические указания по самостоятельному изучению части II - «Технология конструкционных материалов»

В ходе изучения технологии конструкционных материалов студентам рекомендуется следующая последовательность работы над учебным материалом:

- при изучении дисциплины следует руководствоваться программой и методическими указаниями к изучению разделов и тем, приведенными в данном пособии;

- перед началом изучения каждого раздела необходимо прочитать абзац, посвященный целям изучения данного раздела. Обратить внимание на требуемый уровень усвоения изложенного в разделе материала;

- пользуясь программой найти в рекомендуемой литературе учебный материал, соответствующий содержанию тем раздела;

- при изучении учебного материала следует руководствоваться рубрикой «Центральные вопросы раздела»;

- завершив изучение раздела, чтобы развить у себя способность к обобщению и творческому мышлению, необходимо обратиться к вопросам для самоконтроля, ответы на которые можно дать, если вами изучено все содержание темы.

В итоге самостоятельного изучения темы нужно подвести итог. С помощью [2] студент должен усвоить главное, что нужно осмыслить, обязательно запомнить и использовать в своей будущей деятельности.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

После изучения теоретической части курса студент выполняет контрольную работу в соответствии с вопросами заданий, варианты которых приведены в прил. 1.

Вариант задания на контрольную работу выбирается студентом по двум последним цифрам номера его зачетной книжки (шифр студента).

Каждый вариант контрольного задания содержит 5 вопросов, на каждый из которых студент должен дать письменный ответ. Содержание вариантов вопросов контрольных заданий представлено в прил. 2.

При выполнении контрольной работы порядок изложения вопросов должен соответствовать нумерации, приведенной в вариантах контрольного задания.

Ответы на поставленные вопросы должны быть полными, четкими, ясными.

Приветствуется, когда при изложении студент использует опыт своей практической деятельности.

Недопустимо механическое переписывание текста из рекомендованной литературы.

При ответе на вопрос текст необходимо иллюстрировать рисунками, таблицами, графиками, математическими формулами, поясняющими изложение, которые желательно подвергнуть смысловому анализу.

В конце работы необходимо привести список литературы, которая была использована при выполнении домашнего задания, поставить свою подпись и дату выполнения задания.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, которая высылается в Университет или УКП на рецензию. После рецензии работы преподавателем работа предъявляется при сдаче зачета по курсу.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ, ИХ ТЕМАТИКА И ОБЪЕМ В ЧАСАХ

Лабораторные работы выполняются в период итоговой сессии в ходе подготовки к сдаче зачета по технологии конструкционных материалов.

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления теоретических знаний и получения навыков обобщенных исследований в области технологии переработки или создания материалов для изделий авионики.

При подготовке к выполнению лабораторной работы студенты изучают учебный материал, рекомендованный преподавателем, знакомятся с правилами техники безопасности и получают допуск к выполнению работы.

По результатам лабораторной работы составляется отчет, который просматривается и подписывается руководителем занятий. Полностью оформленный отчет по лабораторной работе необходимо защитить у преподавателя.

Перечень лабораторных работ

- Исследование эффективности процесса сварки и пайки при монтаже радиооборудования (4 ч).

- Исследование технологии изготовления деталей радиотехнического  назначения из пластических масс и методом порошковой металлургии (4 ч).

Студенты выполняют одну лабораторную работу из вышеприведенного перечня по указанию преподавателя.

Приложение 1

Варианты контрольного задания по технологии конструкционных материалов

| Последние цифры зачет. книжки | Вопросы контрольного задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 00 | 1 | 29 | 58 | 87 | 116 |
| 01 | 2 | 30 | 59 | 88 | 117 |
| 02 | 3 | 31 | 60 | 89 | 118 |
| 03 | 4 | 32 | 61 | 90 | 119 |
| 04 | 5 | 33 | 62 | 91 | 120 |
| 05 | 6 | 34 | 63 | 92 | 121 |
| 06 | 7 | 35 | 64 | 93 | 122 |
| 07 | 8 | 36 | 65 | 94 | 123 |
| 08 | 9 | 31 | 66 | 95 | 124 |
| 09 | 10 | 38 | 67 | 96 | 125 |
| 10 | 11 | 39 | 68 | 97 | 126 |
| 11 | 12 | 40 | 69 | 98 | 127 |
| 12 | 13 | 41 | 70 | 99 | 128 |
| 13 | 14 | 42 | 71 | 100 | 129 |
| 14 | 15 | 43 | 72 | 101 | 130 |
| 15 | 16 | 44 | 73 | 102 | 131 |
| 16 | 17 | 45 | 74 | 103 | 132 |
| 17 | 18 | 46 | 75 | 104 | 133 |
| 18 | 19 | 47 | 76 | 105 | 134 |
| 19 | 20 | 48 | 77 | 106 | 135 |
| 20 | 21 | 49 | 78 | 107 | 136 |
| 21 | 22 | 50 | 79 | 108 | 137 |
| 22 | 23 | 51 | 80 | 109 | 138 |
| 23 | 24 | 52 | 81 | 110 | 139 |
| 24 | 25 | 53 | 82 | 111 | 140 |
| 25 | 26 | 54 | 83 | 112 | 141 |
| 26 | 27 | 55 | 84 | 113 | 140 |
| 27 | 28 | 56 | 85 | 114 | 128 |
| 28 | 14 | 57 | 86 | 115 | 129 |
| 29 | 13 | 29 | 72 | 101 | 116 |
| 30 | 15 | 57 | 73 | 100 | 140 |
| 31 | 12 | 30 | 75 | 102 | 117 |
| 32 | 16 | 56 | 77 | 99 | 141 |
| 33 | 11 | 31 | 79 | 103 | 118 |
| 34 | 17 | 55 | 81 | 98 | 140 |
| 35 | 10 | 32 | 83 | 104 | 119 |
| 36 | 18 | 54 | 85 | 97 | 139 |
| 37 | 9 | 33 | 57 | 105 | 141 |
| 38 | 19 | 53 | 58 | 96 | 119 |
| 39 | 8 | 34 | 82 | 106 | 138 |
| 40 | 20 | 52 | 59 | 95 | 120 |
| 41 | 7 | 35 | 61 | 107 | 137 |
| 42 | 21 | 51 | 63 | 94 | 121 |
| 43 | 6 | 36 | 65 | 108 | 136 |
| 44 | 22 | 50 | 67 | 93 | 122 |
| 45 | 5 | 37 | 69 | 109 | 135 |
| 46 | 23 | 49 | 71 | 92 | 123 |
| 47 | 4 | 38 | 86 | 110 | 134 |
| 48 | 24 | 48 | 58 | 91 | 124 |
| 49 | 3 | 37 | 85 | 111 | 133 |
| 50 | 25 | 47 | 59 | 90 | 125 |
| 51 | 2 | 39 | 84 | 112 | 132 |
| 52 | 26 | 46 | 60 | 89 | 126 |
| 53 | 1 | 40 | 83 | 113 | 131 |
| 54 | 27 | 45 | 65 | 88 | 127 |
| 55 | 28 | 41 | 82 | 114 | 130 |
| 56 | 21 | 44 | 64 | 87 | 128 |
| 57 | 18 | 42 | 81 | 115 | 129 |
| 58 | 20 | 43 | 63 | 101 | 116 |
| 59 | 19 | 29 | 80 | 99 | 118 |
| 60 | 17 | 31 | 62 | 97 | 120 |
| 61 | 7 | 32 | 71 | 105 | 121 |
| 62 | 2 | 33 | 79 | 95 | 122 |
| 63 | 16 | 35 | 61 | 93 | 124 |
| 64 | 3 | 37 | 78 | 91 | 126 |
| 65 | 1 | 39 | 60 | 89 | 128 |
| 66 | 4 | 41 | 77 | 87 | 130 |
| 67 | 6 | 43 | 59 | 103 | 132 |
| 68 | 8 | 45 | 66 | 105 | 134 |
| 69 | 10 | 47 | 76 | 107 | 136 |
| 70 | 12 | 49 | 67 | 109 | 138 |
| 71 | 14 | 51 | 75 | 100 | 140 |
| 72 | 16 | 53 | 68 | 111 | 141 |
| 73 | 18 | 55 | 74 | 113 | 117 |
| 74 | 20 | 57 | 69 | 115 | 119 |
| 75 | 22 | 56 | 73 | 98 | 141 |
| 76 | 24 | 54 | 70 | 96 | 139 |
| 77 | 26 | 52 | 72 | 94 | 137 |
| 78 | 19 | 50 | 59 | 92 | 135 |
| 79 | 21 | 48 | 61 | 90 | 133 |
| 80 | 23 | 46 | 63 | 88 | 131 |
| 81 | 25 | 44 | 65 | 114 | 129 |
| 82 | 27 | 42 | 67 | 112 | 127 |
| 83 | 28 | 40 | 69 | 100 | 125 |
| 84 | 26 | 38 | 71 | 98 | 123 |
| 85 | 24 | 36 | 73 | 96 | 121 |
| 86 | 22 | 34 | 75 | 94 | 119 |
| 87 | 20 | 32 | 79 | 92 | 117 |
| 88 | 15 | 30 | 77 | 90 | 118 |
| 89 | 13 | 57 | 81 | 88 | 132 |
| 90 | 11 | 41 | 83 | 87 | 116 |
| 91 | 9 | 56 | 85 | 115 | 140 |
| 92 | 7 | 42 | 86 | 89 | 120 |
| 93 | 5 | 55 | 58 | 112 | 141 |
| 94 | 3 | 43 | 60 | 90 | 121 |
| 95 | 2 | 54 | 62 | 114 | 140 |
| 96 | 1 | 44 | 64 | 91 | 126 |
| 97 | 4 | 55 | 84 | 113 | 138 |
| 98 | 5 | 45 | 62 | 92 | 128 |
| 99 | 6 | 56 | 82 | 111 | 137 |

Приложение 2

ВОПРОСЫ КонтрольныХ заданиЙ

- Сформулируйте общие требования, предъявляемые к материалам, применяемым в авиационных системах радиооборудования.

- Опишите основные этапы производства алюминия.

- Опишите основные этапы производства магния.

- Опишите основные этапы производства титана.

- Опишите основные этапы производства берилия.

- Опишите основные этапы производства меди.

- В чем состоит особенность технологии производства электротехнического железа?

- В чем состоит технология производства электротехнической стали?

- Что такое порошковая металлургия? Какие задачи она способна решать? Из каких этапов состоит основной технологический процесс?

- Какими способами получают порошки при производстве деталей методами порошковой металлургии?

- Опишите процесс формирования порошков при производстве деталей методом порошковой металлургии.

- Изложите технологию спекания порошков при производстве деталей методом порошковой металлургии.

- Приведите примеры использования метода порошковой металлургии при изготовлении деталей авиационной техники.

- Дайте характеристики основным исходным материалам, используемым для производства порошков в порошковой металлургии.

- Какие задачи решаются путем напыления металлов?

- В чем сущность процесса дуговой металлизации? Приведите достоинства и недостатки этой технологии .

- В чем состоит физический смысл процесса газопламенного напыления металлов? Укажите возможности, достоинства и недостатки этой технологии.

- В чем заключается физический смысл детонационного напыления металлов? Укажите возможности, достоинства и недостатки этой технологии.

- Технология вакуумного напыления. Сущность этого способа, области применения, возможности и недостатки.

- Опишите получение тонких металлических пленок методом вакуум-термического напыления. Физическая сущность и области применения для формирования элементной базы авионики.

- Изложите основы технологии получения тонких металлических и неметаллических пленок методом ионно-плазменного распыления. Физическая сущность процесса. Возможности, достоинства и недостатки метода.

- Почему возникает необходимость стабилизации свойств тонких пленок после их напыления? С помощью каких операций стабилизация достигается?

- Опишите технологический процесс напыления резистивных металлических и неметаллических пленок при производстве дискретных резисторов и резисторов в интегральных микросхемах.

- Изложите основы литейного производства. Дайте сравнительную оценку основных способов получения отливок.

- Приведите основные сведения об особенностях конструкции и технологичности отливок, получаемых различными методами.

- Из каких этапов состоит технология изготовления деталей методом литья в земляные формы? В чем достоинства и недостатки этого метода?

- Приведите состав и способы приготовления формовочных смесей при ручной и машинной формовке.

- В чем состоят проблемы комплексной механизации и автоматизации литейного производства?

- Какими свойствами должны обладать литейные сплавы? Что такое жидкотекучесть, усадка, склонность к ликвации и поглощению газов?

- В чем состоят особенности производства отливок из чугунов?

- Какими способами производятся отливки из сталей?

- В чем состоит особенность производства отливок из медных сплавов?

- Какими особенностями характерно получение отливок из алюминиевых сплавов?

- В чем заключаются особенности производства отливок из магниевых сплавов?

- Опишите технологический процесс литья в металлические формы. Укажите достоинства и недостатки этого метода.

- Опишите технологический процесс литья под давлением. Дайте анализ возможностей этого метода.

- Опишите технологический процесс литья по выплавляемым моделям? Дайте анализ возможностей этого метода.

- Технологические особенности процесса литья в оболочковые формы. Дайте анализ возможностей этой технологии.

- Опишите технологический процесс центробежного литья. Дайте анализ возможностей этого метода.

- Приведите классификацию методов обработки металлов давлением.

- В чем состоит физическая сущность пластической деформации. Что такое наклеп, возврат и рекристаллизация?

- Укажите состав и назначение оборудования, используемого при пластической деформации металлов.

- Изложите основы технологии прокатного производства. Дайте анализ возможностей этого процесса.

- В чем заключаются принципиальные отличия холодной и горячей прокатки? Назовите области применения этих способов прокатки.

- Изложите основы прокатного производства труб и специальных профилей.

- Опишите технологический процесс ковки металлов. Дайте анализ возможностей этой технологии.

- В чем состоит технологический процесс формообразования деталей (заготовок) штамповкой? Дайте анализ возможностей этого метода формообразования.

- Изложите физику технологического процесса прессования металлов. Дайте анализ производственных возможностей и применения этого метода.

- В чем заключается технология волочения на примере производства медной проволоки? Сделайте анализ возможностей этого метода.

- Раскройте возможные физико-химические основы получения сварного соединения.

- Приведите классификацию основных видов сварки.

- Раскройте физические основы дуговой сварки. Укажите виды сварочной дуги, применяемое оборудование и электроды.

- Физическая сущность дуговой сварки под флюсом. Применяемое при этом оборудование.

- Рассмотрите физическую сущность дуговой сварки в защитных газах. Используемое оборудование и области применения в авиации.

- Раскройте физические основы электрошлаковой сварки и области ее применения.

- Сварка электронными лучами в вакууме. Области ее применения.

- В чем физический смысл сварки металлов плазменной струей? Какое применяется оборудование? В каких случаях используется эта сварка?

- Раскройте физический смысл лазерной сварки. Области её применения.

- Газовая сварка металлов. Физическая сущность. Применяемое оборудование. Области применения.

- Газовая резка металлов. Физическая сущность. Применяемое оборудование.

- Назовите условия, при которых металлы и сплавы свариваются между собой.

- Что такое сварка давлением? Её физическая сущность. Классификация способов этой сварки.

- Что такое электроконтактная  сварка? Её физический принцип и какое при этом применяется оборудование.

- Холодная сварка. Ее физический принцип, области применения  и используемое при этом оборудование.

- Сварка плазменной струей. Ее физический принцип и применяемое при сварке оборудование.

- Термокомпрессионная сварка. Физический смысл, области применения и используемое оборудование.

- Сварка ультразвуком. Физический принцип, область применения и используемое оборудование.

- Диффузионная сварка в вакууме. Физический принцип и области применения.

- Сварка взрывом. Физический смысл и области применения.

- Сварка трением. Физический смысл и области применения.

- Опишите основные способы контроля качества сварных соединений.

- Пайка. Физический смысл. Классификация способов пайки.

- Припои, применяемые при пайке. Требования к материалам припоев.

- Флюсы, применяемые при пайке. Роль флюсов и требования, предъявляемые к ним.

- Особенности пайки алюминиевых сплавов.

- Технология нанесения износостойких и жаропрочных покрытий наплавкой.

- Какие способы пайки применяются в авионике?

- В чем состоит подготовка деталей к пайке и ее влияние на качество паяных соединений?

- Раскройте физико-химические основы склеивания материалов.

- В чем состоят технологические особенности склеивания различных материалов?

- Раскройте способы контроля качества склеивания материалов и деталей.

- Изложите общие понятия о композиционных материалах и приведите их классификацию.

- Какую роль в композиционных материалах играют матрицы и наполнители? Приведите их классификацию.

- Какое влияние оказывают материалы матрицы и наполнителей на технологию изготовления композиционных материалов?

- Приведите примеры и дайте описание структуры и свойств, а также применения в авиационной технике композиционных материалов с металлической матрицей.

- Приведите примеры и дайте описание структуры и свойств, а также применения в авиационной технике композиционных материалов с неметаллической матрицей.

- Дайте сравнительную оценку свойств и применения композиционных материалов с нульмерными, одномерными и двухмерными армирующими элементами (наполнителями). Приведите возможные схемы армирования.

- Какое влияние на свойства композиционных материалов оказывает технологическое обеспечение взаимодействия между матрицей и наполнителем?

- Опишите технологический процесс получения деталей из дисперсно-упрочненных материалов.

- Опишите технологический процесс изготовления деталей или полуфабрикатов из эвтектических композиционных материалов.

- Опишите технологический процесс получения композиционных материалов методом жидкообразного совмещения.

- Опишите технологический процесс получения композиционных материалов методом твердообразного совмещения матрицы и волокон.

- Опишите технологический процесс получения композиционных материалов методом газохимического напыления.

- Опишите технологический процесс получения композиционных материалов электрохимическими способами.

- Опишите технологический процесс получения композиционных материалов химическими методами.

- Перечислите основные составляющие пластических масс и укажите какое влияние на их свойства оказывают принадлежность связующих к классу термоактивных  или термопластичных смол?

- Опишите технологический процесс изготовления изделий из пластмасс на основе термоактивных смол методом прессования.

- Опишите технологический процесс изготовления изделий из пластических масс на основе термопластичных смол методом литья под давлением.

- Опишите технологический процесс изготовления длинномерных изделий (проводов, кабелей, труб и других профилей) из термопластичных пластмасс методом экструзии.

- Опишите технологический процесс изготовления слоистых пластиков на примере стеклотекстолита, используемого для производства печатных плат.

- Дайте общую характеристику резин. Приведите характер изменения их свойств в зависимости от состава и способов изготовления.

- Опишите технологию приготовления резиновых смесей, являющихся исходным материалом для производства резиновых изделий.

- Проанализируйте технологические методы формообразования изделий из технических резин.

- Опишите физические основы технологического процесса вулканизации резин. К каким изменениям свойств резин приводит их вулканизация?

- Опишите технологический процесс формирования резиновых изделий методом прессования.

- Опишите технологический процесс получения резиновых профилей методом литья под давлением.

- Раскройте физический смысл кинематических и геометрических параметров процесса резания при формообразовании поверхности деталей.

- Раскройте физическую целесообразность движения инструмента и его геометрическую форму при формообразовании поверхности детали методом резания.

- Изложите основные принципы выбора режима резания и материала инструмента при формообразовании деталей.

- Опишите технологию обработки материалов лезвийным инструментом.

- Сформулируйте условия непрерывности обработки и самозатачиваемости инструмента при обработке металлов резанием.

- Опишите физическую сущность обработки поверхности деталей абразивным инструментом.

- Опишите технологический процесс шлифовки и полировки поверхности деталей.

- Цели и задачи обработки металлов резанием. Классификация способов резания.

- Электрические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок. Цели и задачи, решаемые этим методом. Классификация методов обработки поверхности.

- Назначение методов обработки поверхностей деталей. Принципы выбора метода обработки.

- Раскройте физические основы электроэрозионной обработки поверхности и технологию ее проведения.

- Раскройте физические основы электрохимических методов обработки поверхностей и особенности ее проведения.

- Опишите физические основы ультразвуковой обработки поверхностей деталей  и технологические особенности ее проведения.

- Опишите физические основы применения лазеров для поверхностной обработки поверхностей деталей и технологические особенности ее проведения.

- Назовите основные технологические проблемы микроминиатюризации электронной аппаратуры.

- Дайте краткое описание основных технологических этапов создания гибридных интегральных микросхем.

- Обоснуйте основные технологические требования, предъявляемые к материалам подложек пленочных интегральных микросхем.

- Дайте описание технологического процесса фотолитографии, используемого при производстве пленочных интегральных микросхем.

- Раскройте физические основы нанесения на подложку тонкопленочных элементов методом вакуум-термического напыления при производстве пленочных интегральных микросхем.

- Раскройте физические основы нанесения на подложку тонкопленочных  элементов методом ионно-плазменного распыления.

- Обоснуйте необходимость применения многослойных конструкций тонких пленок при создании тонкопленочных элементов на подложке интегральных микросхем.

- Обоснуйте необходимость и способы стабилизации свойств тонких пленок при создании элементов тонкопленочных интегральных микросхем?

- Опишите основные этапы толстопленочной технологии при производстве толстопленочных интегральных микросхем.

- Опишите способы создания внутрисхемных соединений в интегральных схемах  с использованием сварки и пайки.

- Опишите физические основы получения сверхчистых полупроводниковых материалов.

- Покажите отличия в реализации метода зонной плавки при получении сверхчистых германия и кремния.

- Опишите технологический процесс выращивания полупроводниковых монокристаллов методом вытягивания их из расплава.

- Обоснуйте необходимость использования при создании полупроводниковых интегральных микросхем в качестве исходных материалов сверхчистых полупроводниковых материалов в виде монокристаллов.

- Опишите технологию получения полупроводниковых пластин (дисков) из монокристалла и способа обработки их поверхности.

- Опишите основные этапы планарной технологии формирования полупроводниковых структур при производстве полупроводниковых интегральных микросхем.

- Опишите технологию получения транзисторных структур методом диффузионного легирования. Приведите достоинства и недостатки этого метода.

- Опишите технологический процесс формирования транзисторных структур методом ионной	 имплантации. Укажите достоинства и недостатки этого метода.

- Опишите технологический процесс эпитаксиального наращивания (эпитаксии) при производстве полупроводниковых интегральных микросхем и лазерных диодов.

- Опишите технологический процесс создания внутрисхемных соединений при производстве полупроводниковых интегральных микросхем.

- Опишите комплекс технологических мероприятий по защите интегральных микросхем от воздействия атмосферы.

###### СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………… 3

- Учебный план дисциплины……………………………………………... 3

- Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе…………… 4

- Литература……………………………………………………………….. 6

- Содержание дисциплины……………………………………………….. 6

- Программа дисциплины и методические указания к изучению тем программы………………………………………………………………... 7

- Методические указания по выполнению контрольной работы………. 15

- Лабораторные задания, их тематика и объем в часах…………………. 16

Приложение 1. Варианты контрольного задания по технологии конструкционных материалов………………………………………………….. 17

Приложение 2. Вопросы контрольных заданий………………………………. 20

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 03.02.05 г.

Печать офсетная                                         Формат 60х84/16                                   1,62 уч.-изд. л.

1,58 усл.печ.л.                                              Заказ № 1337/                                       Тираж 220 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2005