УДК 629.7.02::[620.22:621.763](075.8)

ББК  30.36я73-1+39.52-03я73-1+39.62-03я73-1

С 84

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Московского государственного технического университета ГА

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. В.Г. Ципенко (МГТУ ГА);

д-р техн. наук, проф. М.И. Семин (РосЗИТЛП)

Стреляев Д.В., Умушкин Б.П., Никонов В.В.

С 84         Перспективные композиционные материалы в конструкциях авиационной и космической техники: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2011.- 72 с., рис.9.

ISBN 978-5-86311-792-8

В учебном пособии охарактеризованы области рационального применения полимерных композиционных материалов (ПКМ, КМ) в конструкциях современной авиационной и космической техники (А и КТ) с точки зрения безопасной эксплуатации и обеспечения живучести. Основное внимание уделено вопросам накопления КМ повреждений и аспектам усталостного разрушения ПКМ, являющимся критическими при определении долговечности элементов конструкций из КМ и эксплуатационного ресурса воздушных судов с конструкциями из КМ.

Пособие предназначено для студентов-магистрантов, обучающихся по специальности 160900 (03), направлению 160900. Оно может быть полезно для аспирантов и инженеров, области научных и производственных интересов которых связаны с созданием и эксплуатацией авиационных конструкций из композиционных материалов.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 25.01.2011 г. и методичес-кого совета 25.01.2011 г.

Оригинал-макет подготовлен Лаптевым В.П. и Стреляевым Д.В.

ББК 30.36я73-1+39.52-03я73-1+39.62-03я73-1

Св. план 2011 г.

поз. 24

СТРЕЛЯЕВ Дмитрий Владимирович

УМУШКИН Борис Петрович

НИКОНОВ Валерий Васильевич

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В КОНСТРУКЦИЯХ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

###### Учебное пособие

Редактор Т.П. Воронина

Подписано в печать 17.05.11 г.

Печать офсетная                                        Формат 60х84/16                                     4,06 уч.-изд. л.

4,2 усл.печ.л.                                               Заказ № 1258/                                         Тираж 100 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

ISBN 978-5-86311-792-8                                                             ©   Московский государственный

технический университет ГА, 2011